艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司

光纤产品技术书

IFIBER (NINGBO) OPTOELECTRONICSTECHNOLOGY CO.,LTD.

PRODUCT SPECIFICATION

产品名称：超连续白光光源用微结构光纤及其光源系统

光纤产品编号：SC150A250

产品介绍：

超连续白光光源基于非线性效应产生的脉冲光谱展宽。与其他材料或普通光纤相比，我们设计的超连续白光光源用微结构光纤具有优秀的色散调整能力，可获得高效的光频率转换。光源系统可广泛应用于光谱分析、光纤测试、传感等领域。

光纤光学性能 OPTICAL PROPERTIES：

纤芯直径：                                    5.0±0.3 µm

微结构周期：                                  3.3±0.1 µm

微结构空气孔直径：                            1.6±0.1 µm

零色散点：                                    1.07 µm（可定制）

色散曲线：

艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司   浙江省宁波高新区沧海路225号10号楼    TEL. 0574 87919361

艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司

几何参数 GEOMETRY PARAMETERS：

交货长度：                                    1~500 m

包层直径：                                   150±1 µm

涂敷层直径：                                 270±5 µm

芯包层同心度：                                  ≤3 µm

包层不圆度：                                    ≤0.5

机械性能 MECHANICAL PROPERTIES：

筛选强度：                                      100 kpsi

光源系统参数 SUPERCONTINUUM SPECIFICATIONS：

重复频率：                                   15~30 kHz

光谱展宽：                                450~2400 nm

总输出功率：                                  ＞200 mW

脉冲宽度：                                       ＜2 nm

光束质量TEM00：                                 M2<1.1

典型输出 TYPICAL OUTPUT：

典型输出谱：                      输出光斑：

艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司   浙江省宁波高新区沧海路225号10号楼    TEL. 0574 87919361