艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司

光纤产品技术书

IFIBER (NINGBO) OPTOELECTRONICSTECHNOLOGY CO.,LTD.

PRODUCT SPECIFICATION

产品名称：多芯光纤

产品编号：MC series

产品介绍：

多芯光纤作为一种先进的特种光纤，拥有7个纤芯。此种特种光纤用于大容量光通讯系统中，可提高单根光纤信息容纳能力7倍，并使各通道之间拥有极小的串扰。

关键技术 KEY TECHNOLOGY：

（1）灵活的结构设计

（2）极低芯的间串扰

典型应用TYPICAL APPLICATIONS：

（1）数据中心

（2）高容量光通信传输线

（3）分布式光纤传感系统

（4）医疗仪器

艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司   浙江省宁波高新区沧海路225号10号楼    TEL. 0574 87919361

艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司

光学性能 OPTICAL PROPERTIES：

光纤材料：											高纯SiO2

通道间串扰：									  -80dB/100 km

衰减系数：					@1550 nm			   ~1 dB/km

色散值：						@1550 nm			 20 ps/nm.km

单模截至波长：										 1060 nm

模场直径：					@1550 nm			  6.5±0.3 μm

数值孔径：											0.2±0.02

几何参数 GEOMETRY PARAMETERS：

交货长度：                                        1~500 m

纤芯数量：								              	7 芯

纤芯直径：                                     7.3±0.5 μm

纤芯间距：                                     36.6±0.5 μm

裸纤直径：                                       125±1 μm

涂敷层直径：                                     250±3 μm（丙烯酸酯）

180±3 μm（聚酰亚胺）

芯包层同心度：                                      ≤3 µm

包层不圆度：                                         ≤0.5

机械性能 MECHANICAL PROPERTIES：

筛选强度：                                         100 kpsi

艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司   浙江省宁波高新区沧海路225号10号楼    TEL. 0574 87919361